TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

| # Характеристика материала 287 4 14 .03. 2003 | ## БИОРА КАТОМААЛИ |
| --- | --- |
| # ТИП КРАСКИ # ПРИМЕНЕНИЕ | Совершенно матовая, белоснежная, водоразбавляемая акрилатная краска с прекрасной укрывистостью, для внутренних работ. Работа с краской безопасна, так как она не содержит растворителей. Материал относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ (полное отсутствие растворителей и других вредных веществ). Краска обладает высокими малярно-техническими свойствами, хорошо распределяется по поверхности, не образует полос при нанесении валиком, создает ровную однородную белоснежную поверхность. Краска разрешена к применению для окраски стен и потолков в детских, спальных и гостиных комнатах, а также для детских садов, школьных классных помещений, больниц, в цехах пищевых производств и других соответствующих помещениях. Соблюдая инструкции по применению, краской можно окрашивать деревянные, бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные и кирпичные поверхности, поверхности из древесно- стружечных и древесно-волокнистых плит, а также стальные поверхности и поверхности из других строительных материалов. Кроме того, краска может использоваться для повторной окраски поверхностей, ранее окрашенных алкидными и водоразбавляемыми красками. |
| #### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
| # Сухой остаток | Прим. 40 % по объему |
| Практическая укрывистость | Ранее окрашенная поверхность 10 – 12 м2 /л Зашпаклеванная поверхность и древесно-волокнистая плита 7 – 10 м2 /л Бетонная и оштукатуренная поверхность 4 – 7 м2 /л |
| # Плотность Время высыхания: 23 0С, # относительная влажность воздуха 50% -от пыли -нанесение следующего слоя | Прим. 1,5 кг/ л ½ часа через 2 часа |
| Разбавитель, очистка инструментов Блеск Цвет Стойкость к мытью | Вода Инструменты обязательно промыть после работы теплой водой. Совершенно матовый Белый. С помощью тонирующих паст краске можно придать светлые тона по карте цветов для внутренних поверхностей (NCS, RAL и др.) Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона. Выдерживает вытирание влажной тряпкой и легкую мокрую очистку. |

| # ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ #### Подготовка поверхности #### Грунтовка # Нанесение # Условия нанесения Хранение Охрана окружающей среды | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от пыли и грязи. При необходимости выправить поверхность подходящими шпатлевками. Высохшую шпатлевку отшлифовать и удалить пыль. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть подходящим моющим средством в соответствии с руководством и тщательно промыть теплой водой. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования. С поверхностей, окрашенных клеевой краской или известковой побелкой, старую клеевую краску или известковую побелку следует удалить полностью. При необходимости выправить поверхность подходящими шпатлевками. Высохшую шпатлевку отшлифовать и удалить пыль. Бетонные, оштукатуренные, зашпаклеванные и кирпичные поверхности, древесностружечные, древесноволокнистые и гипсовые плиты загрунтовать грунтовкой, в качестве которой используется ТРЕНД 3 (разбавленный водой на 15-20%), или другие укрепляющие грунтовки. Для предотвращения проявления сучков на дощатых поверхностях, рекомендуется адгезионная грунтовочная краска ФУТУРА 3. Стальные поверхности, перед нанесением краски БИОРА КАТОМААЛИ, загрунтовать адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3 или МЕТА ФЕРРЕКС. Перед использованием краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой до 10 %. Краску наносить валиком, распылителем или кистью в 1 – 2 слоя. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,013” - 0,018” Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше + 5 0С, относительная влажность воздуха при нанесении валиком должна быть 30 – 80 %, при нанесении распылителем или кистью - ниже 80%. Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски. Защищать от мороза. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| --- | --- |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. |  |