

TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика материала **54**  2 28 .01. 2002 | | ЦАКУ **цокольная краска** |
| ТИП КРАСКИПРИМЕНЕНИЕСПЕЦСВОЙСТВА | | ЦАКУ является водоразбавляемой краской на основе акрилат-модифицированного винил-хлоридными полимерами связующего. Краска предназначена для наружных бетонных , оштукатуренных , оцинкованных поверхностей и волокнисто-минеральных плит (например, шифер).  Краска может быть использована для окрашивания цоколей, бетонных стен, а так же стен и крыш из волокнисто-минеральных плит и нового оцинкованного металла. Благодаря уникальному связующему, эластичная пленка, образуемая краской Цаку, обладает высокой стойкостью к агрессивным средам, щелочестойкостью, и сохраняет все свои защитные свойства даже в воде, при подтоплении цоколей зданий в межсезонье (весна-осень). Кроме того, за счет фунгицидных добавок, краска препятствует образованию плесени, грибка, росту мха на цоколях и крышах зданий, что позволяет значительно увеличить срок службы шифера в различных климатических зонах. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |  |
| Сухой остаток | | Прим. 42 % по объему |
| **Практическая укрывистость**  **Плотность** | | 3 – 6 м2/л  прим. 1, 25 г/ мл |
| **Время высыхания, 23 0С** относительная влажность воздуха 50%-нанесение следующего слоя | | через 2 часа  Влага и холод замедляют процесс высыхания краски. |
| **Разбавитель,**  **очистка инструментов**  **Блеск**  **Цвет** | | Вода  Инструменты немедленно промыть после работы теплой водой и моющим средством.  Матовый  По Карте цветов ЦАКУ для наружных поверхностей  Краска входит в систему Текномикс |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮПодготовка поверхности **Нанесение** Условия нанесения **Хранение**  **Охрана труда**  **Охрана окружающей среды** | | Бетонные поверхности:  Очистить грязь и отслаивающуюся старую краску.  Высолы (в основном это соли кальция) удалить путем обработки поверхности средством для удаления высолов.  После обработки моющим средством, поверхность промыть водой и дать высохнуть. Не окрашивать до тех пор, пока не прекратится выделение высолов. Если образование солей продолжается, например, из- за недостаточной изоляции влажности, то выполнять окраску не рекомендуется. Необходимо исключить причины образования высолов.  Металлические элементы:  Гальванизированные эелементы очистить от грязи и жира подходящими моющими средствами. Заржавленные участки обработать металлической щеткой и загрунтовать краской ФЕРРЕКС, МЕТА ФЕРРЕКС или КИРЬЁ.  Перед применением краску тщательно перемешать.  Для получения однородной поверхности следует приготовить достаточное количество краски в одной емкости.  Краску наносить кистью, малярной щеткой или валиком. Достаточно однослойного нанесения неразбавленной краски. Инструменты после работы немедленно промыть. Брызги от краски и пятна удалить немедленно до высыхания краски.  Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть не менее + 5 0С. Окраску можно выполнять и при влажных условиях, но в этом случае, время высыхания краски увеличится.  Защищать от мороза.  Работу выполнять с осторожностью, избегая лишнего соприкосновения с материалом. По краске имеется бюллетень техники безопасности.  Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. | | |
| Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени глянца. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования изделия, то мы несем ответственность только за его качество и гарантируем, что качество изделия обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием изделия не по назначению. | | | | |