TEKNOS OY

PL 107, 00371 HELSINKI, PUH. (09) 506 091

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика изделия **645**4 12.05. 2004 | ТЕКНОФЛОР **Полиуретановая глянцевая** **краска для пола** |
| ТИП КРАСКИПРИМЕНЕНИЕ | Глянцевая, однокомпонентная, полиуретановая краска для пола.Краска легко очищается. Предназначена для наружных и внутренних работ.Применяется для окраски новых и ранее окрашенных алкидными красками поверхностей из древесины, бетона, линолиума, кирпича и других типов поверхностей, подвергающихся умеренному механическому и/или химическому воздействиям. В том числе для полов в жилых, промышленных, складских, торговых, развлекательных и других помещениях промышленного и бытового назначения, в гаражах и производственных цехах. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |
|  |  |
| Сухой остаток | Прим. 50 % по объему |
| **Практическая укрывистость** | 8 – 12 м2/л в зависимости от впитывающей способности основания  |
| Плотность**Время высыхания: 23 0С** относительная влажность воздуха 50% от пыли- **выджерживает ходьбу**-**нанесение следующего слоя****Разбавитель,****очистка инструментов** | Прим. 1,2 кг/ л 1 часчерез 10 часовна следующий деньТЕКНОСОЛВ 1621.  |
| **Блеск****Цвет**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | ГлянцевыйСтандартные цвета по карте цветов ТЕКНОФЛОР.Краска входит в систему колеровки цветов Текномикс.Беречь от огня.Работать с осторожностью. |

|  |  |
| --- | --- |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮПодготовка поверхности**и грунтовка**Нанесение Условия нанесения**Охрана труда****Охрана окружающей среды** | Неокрашенные бетонные полы: Окраску новых бетонных полов производить не ранее, чем через 1 месяц после их укладки .Удалить плотный слой цементного клея с поверхностей путем шлифования или травления специальным моющим средством на основе кислоты . Дать поверхностям высохнуть.Хрупкие рыхлые поверхности обязательно отшлифовать. Жиры и масла удалить с помощью паяльной лампы. После шлифования удалить пыль щеткой или пылесосом.Грунтовку выполнять краской, разбавленной на 20 % ТЕКНОСОЛВ 1621 и конечную отделку завершить неразбавленной краской.Неокрашенные деревянные полы:Очистить полы от жира, грязи и пыли. Впадины и трещины выравнять при помощи подходящей шпатлевки. Грунтование выполнять краской, на 10 % разбавленной ТЕКНОСОЛВ 1621, и конечную отделку завершить неразбавленной краской.Ранее окрашенные полы:Тщательно удалить отслаивающуюся краску, соскоблить или отшлифовать. Старые покрытия матировать путем шлифования. Очистить поверхности от жира, грязи и пыли. ”Голые” участки поверхности загрунтовать разбавленной краской. Отделку всей поверхности выполнить неразбавленной краской.При обработке линолиума и т.д. особое внимание следует уделять полному удалению воска для полировки полов.Краску тщательно перемешать перед нанесением.Наносить кистью, валиком или распылителем. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания, температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше + 10 0С, относительная влажность воздуха - ниже 80%.По краске имеется бюллетень техники безопасности.Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку. |
| Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования изделия, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием изделия не по назначению.  |