|  | YO-xxC318/ХХ |
| --- | --- |
| ### Renner Italia S.p.A. ### Via Ronchi inferiore, 34 ### 40061 MINERBIO (BO) | ### AQUARIS водоразбавимый лак, для наружных работ – высокая стойкость к истиранию. |

| Основные характеристики: |  |
| --- | --- |
| - Прекрасно смачивает поры | - Хороший розлив |
| - Хорошая стабильность | - Стойкость к истиранию |
| - Содержит фунгициды |  |

Версии:

| ##### YO30С318/Т13 30% блеск - Лиственница ##### YO30С318/Т28 30% блеск - Тик ##### YO30С318/Т23 30% блеск – Тёмный орех | ##### YO30С318/Т21 30% блеск – Бреннерский орех ##### YO30С318/Т15 30% блеск - Махагон ##### YO30С318/Т30 30% блеск - Каштан |
| --- | --- |

| Область применения: | - Садовые настилы - веранды - террасы | - Садовая мебель - Заборы - Балконы | - Балки - Стеновые панели |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод нанесения: | Облив, окунание, кисть |  |  |
| Рецептура смешивания: | Готов к применению. |  |  |

| ## Химико-физические характеристики (23 °C) |  |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Сухой остаток (%) | 40 ± 1 |  | Число слоёв | 2 - 3 |
| Плотность (кг/л) | 1,030 ± 0,030 |  | Вес жидкого слоя (г/м2) | 80…120 |
| Вязкость DIN2, сек. | 75 ± 5 |  | Интервал между слоями | Миним.: 1 час, макс.: 6 часа |
| pH | 8 - 9,5 |  | Укрываемая площадь (м2/л) | 8 - 12 |

| ###### Параметры сушки: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Сушка при 20°C влажности 45% – 65%: 120 г/м2 |  |  | ##### Ускоренная сушка: 120 г/м2 |  |  |
| Складирование | 24 часа |  |  | Температура | Время |
| Шлифовка | 6 часов |  | Обдув | 20 °C | 15 мин |
|  |  |  | Горячий воздух | 30 °C | 45 мин |
|  |  |  | Охлаждение | 20 °C | 15 мин |
|  |  |  | Складирование | Сразу после выхода из тоннеля |  |
|  |  |  | Шлифовка | 4 часа |  |
| Подготовка поверхности: Можно нанести один слой защитной пропитки AQUARIS, но не обязательно. Лак может наноситься непосредственно на древесину. |  |  |  |  |  |
| Инструкции по нанесению: при обливе использовать пневматические помпы. При окунании использовать ванны из нержавеющей стали (AISI 304) |  |  |  |  |  |
| Шлифовка: шкурками Р220…Р240 |  |  |  |  |  |
| Последующие слои: один слой водоразбавимого тонированного лак для наружных работ AQUARIS |  |  |  |  |  |

##### Общие требования:

- Перед применением тщательно перемешать. - Срок хранения при температуре от 5 до 35°C: 12 месяцев. - При окраске температура лака, окрашиваемой поверхности и окружающей среды не должна быть ниже15°C. При окраске в условиях более низкой температуры химические и механические свойства покрытия понижаются. - Покрасочное оборудование промывается водой. Для удаления засохших плёнок используется реагент AY M460 – наносится на окрашенную поверхность, оставляется на ночь, затем смывается водой.

| Для… | ###### Добавить | ###### % добавления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | ###### Грамм на 25 литров |
| Увеличения длительности сушки | ###### AY M450 | 2 - 5 | 500 - 1250 |
| Предотвращения вспенивания при обливе | AY M420 | 0,05 | 12,5 |
| ##### Улучшения розлива | ###### AY M447 | 1 - 2 | ###### 250 - 500 |
| Увеличения срока хранения лака в початой таре | AY---M435 | 0,1 | ###### 25 |